GETEC Hydraulic Welder Generators

| Welder Specifications |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 200-4 | 225-4 | 250-5.6 | 300-16 | 400-16 |
| Weld Amps | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 |
| Strike Voltage | 65-75 | 75 | 75 | 88 | 88 |
| Weld Voltage | 23-30 | 21.6 - 28 | 20-29 | 21-32 | 21-36 |
| Type | DC | DC | DC | DC | DC |
| Speed (RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Insulation Class | H | H | H | H | H |
| Protection | Thermal | Thermal | Thermal | Thermal | Thermal |
| Duty | 45% | 65% | 65% | 70% | 70% |
| Drive Power | 10 HP | 18 HP | 21 HP | 28 HP | 33 HP |